*5.pielikums atklāta konkursa*

*“Par formas tērpu elementu piegādi”*

*Nr.RPP 2018/2*

 *nolikumam*

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**daļā Nr.4**

**“Par melnu trikotāžas T- kreklu piegādi”**

Iepirkuma priekšmets: melns trikotāžas T- krekls

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Tehniskās prasības:** | **Pretendenta piedāvājums:** |
| 1. | Melnas krāsas, trikotāžas, gluda auduma ērts krekls | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 2. | T-krekla apraksts: (skatīt zīmējumu) |
| 2.1. | Auduma sastāvs: 92% ± 1% kokvilna, 8% ± 1% elastāns. Blīvums: 215± 5 gr/m2. |
| 2.2. | Taisna silueta ar īsām piedurknēm un apaļu kakla izgriezumu |
| 2.3. | Apkakle – ar trikotāžas dubultvīli piešūta 2,5 cm plata apkaklīte. Kakla izgriezuma aizmugures daļā vīle apstrādāta ar trikotāžas auduma apdari, kas neļauj kakles vīlei izstaipīties (vīlei elastīgi jāpadodas). |
| 5. | Piedurknes iešūtas ar trikotāžas vīli. Piedurknes un izstrādājuma lejasdaļā 2 cm ± 0.5 cm nolocījums un nošūts ar divkāršu šuvi. |
| 6. | **Papildus zīmes (etiķetes**): Kakla daļā iestrādāta izmēra zīme. Krekla kreisajā sānu šuvē iestrādāta izstrādājuma kopšanas un auduma sastāva zīme. |
| 7. | **Iesaiņojums:** gatavs izstrādājums ir gludināts un iesaiņots maisiņā (slēgts, piemēram, aizlīmēts ar līmlenti) |
|  8. | Nepieciešamo izmēru skala – universāla (no 4XS- 6XL):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 |

 |
| **9. Iesniegt L izmēra T-krekla paraugu un krekla auduma paraugu 1x1 m** |
| **Citas prasības:** |
| 10. Garantija – vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši | \_\_\_\_\_\_\_ mēneši |
| 11. Preces piegādes termiņš – Izpildītājam jāpiegādā Prece 60 (sešdesmit) dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. | \_\_\_\_\_\_\_ dienas |
| 12. Trūkumu novēršanas termiņš – ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, nomainot Preci pret jaunu. | \_\_\_\_\_\_\_ darba dienas |
| 13. Izmēru neatbilstības gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, veikt T-kreklu nomaiņu pret atbilstoša izmēra T-krekliem (līdz 20% no kopējā pasūtījuma apmēra). |

Nodrošinu visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības:

*(Pretendenta nosaukums, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)*

**Vizuālais attēls T – krekls** (attēliem ilustratīvs raksturs)

 

 